MEDIAN du 7 octobre 2017

Documents non autorisés

(Sujets à rendre sur 2 copies séparées)

Partie 1 : Diagrammes de phases (7 points)

- Suivant les différents diagrammes de la Figure 1, indiquer les types de transformations selon les phases présentées,

- En considérant la microstructure d’une fonte grise comme illustrée Figure 2, 2 phases coexistent : le graphite avec une teneur en carbone de 100% et la ferrite à 0% de carbone.

Après analyse d’images de cette fonte grise, la fraction volumique du graphite a pu être estimée à 12%. Calculer la teneur en masse de carbone contenue dans cette fonte considérant la masse volumique du graphite (2,2 g/cm3) et de la ferrite (7,8g/cm3),

- Dans le diagramme théorique présenté Figure 3, analysez le cas d’un alliage de composition 45% de B.

- Tracer la courbe de refroidissement (température en fonction de temps),

- Dessiner les microstructures à chaque étape depuis la phase liquide jusqu’à la température ambiante,

- Calculer les fractions de composants à la température 403°C avant l’eutectique,

- Calculer les fractions de constituants et de composants après l’eutectique de 403°C,

- Calculer les fractions de constituants et de composants à 0°C.

Figure 1

| Figure 2 | Figure 3 |
| --- | --- |

Partie 2 : Structure de la matière et propriétés des matériaux

- Un isolant a un gap d’énergie E = 1eV. Pour quelles longueurs d’onde est-il transparent ?

- Un dispositif de rayon X a une fenêtre en béryllium pour transmettre le faisceau. Le coefficient d’absorption du béryllium pour la longueur d’onde de ces rayons X est 3,02.10-2 m-1. Si la fenêtre a 2 mm d’épaisseur, quelle fraction du faisceau est transmise à travers ?

Le reste de l’équipement est protégé par du plomb de 4 mm d’épaisseur, le coefficient d’absorption de cet élément pour ces longueurs d’onde valant 3,35.106 m-1. Quelle fraction de l’intensité du faisceau peut s’échapper des parois du dispositif ?

- A température ordinaire H2S est un gaz alors que H2O est un liquide : O et S appartiennent au même groupe. Expliquer.

- Citez 6 propriétés du matériau servant à fabriquer les bouteilles d’eau minérale, le polyéthylène téréphtalate.

- Citez 2 types de défauts ponctuels.

- On réalise un mélange de deux éléments dont on ne connait que les configurations électroniques, qu’on note X et Y : X : 1s22s22p4 ; Y : 1s22s22p63s23p1

- Parmi ces deux éléments, lequel est le plus susceptible de céder des électrons? Expliquez pourquoi

- Quel type de liaison assurera la cohésion du composé?

- Quelle est la différence entre la valence et les électrons de valence ?

- Quelle est la valence des deux éléments dans le composé formé?

- Associez chacune des configurations électroniques (X, Y) à l’élément qui correspond

- Donnez la formule du composé formé.

- Connaissant la masse volumique ρ, la masse molaire M et le paramètre de maille a du potassium (K), a) déterminer, en détaillant la démarche adoptée, si sa structure cristalline est cubique simple, cubique centrée ou cubique à faces centrées.

b) représenter la maille trouvée (on fera apparaître les atomes de K par des ronds).

c) représenter sur la figure ci-dessous le plan (110) et tracer la direction d’indice de Miller [112].

A.N. Potassium : ρ= 0,89g cm-3; M= 39,1g mol-1; a=0,532nm; NA= 6,02x1023mol-1

- Une fibre optique a un cœur en verre d’indice de réfraction n1=1.48, entouré d’un revêtement d’indice n2=1.45. Quelle est la déviation angulaire maximale admissible d’un faisceau lumineux circulant au cœur de cette fibre par rapport à son axe si l’on veut éviter qu’il ne s’échappe ?

- Une ligne à haute tension aérienne de 11 kV avec un courant de 5 kA est supportée par des pylônes espacés de 460 m. Le fléchissement d d’un câble de masse ml par unité de longueur, soutenu par des pylônes distants de L et soumis à une tension T est donné par d=L2mlg8T. La tension maximale par unité de surface ne doit pas dépasser 0,8 fois la contrainte d’écoulement, y. Si le fléchissement maximal toléré est de 6 m, lequel de ces matériaux ci-dessous faut-il choisir ?

| Matériau | Résistivité électrique e (.m) | Limite d’écoulement y (MPa) | Densité  (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminium | 1 ,7.10-8 | 102 | 2700 |
| Cuivre | 1 ,5.10-8 | 300 | 8900 |
| Acier au carbone | 55.10-8 | 510 | 7800 |

J=.E

U = R.I

Glossaire