## 2 Mai 2006

# MA50 MEDIAN

# POLYMERE ET COMPOSITES

Aucun document autorisé

I ( 2 points) –

- Déterminer Mn et Mw d’un échantillon de PS dont les caractéristiques sont données dans le tableau ci dessous:

| intervalle | masse molaire moyenne dans l’intervalle g/mol | masse de polymère dans l’intervalle g |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20000 | 0.3 |
| 2 | 40000 | 0.9 |
| 3 | 60000 | 2.2 |
| 4 | 80000 | 6 |
| 5 | 100000 | 7 |
| 6 | 120000 | 4 |
| 7 | 140000 | 1.8 |
| 8 | 160000 | 0.9 |

- En supposant que l’échantillon de PS est constitué par un même nombre de moles dans chaque intervalle, calculer le  Mn et Mw

II (4 points) –

- En quoi le Tg peut-il influencer les propriétés finales du produit pendant son utilisation.

Parmi la liste des  polymères donnée en annexe :

lesquels conviendraient à la fabrication d’une luge pelle

lesquels conviendraient à la fabrication d’un biberon

Vous justifierez vos réponses

- En vous référant à la structure du matériau, expliquer pourquoi les thermoplastiques peuvent être fondus et se solidifier  à nouveau de manière indéfinie  alors que ce n’est pas le cas pour les thermodurcissables ?

- Quelle est la fonction d’un plastifiant ?

- Quels sont les avantages d’un thermoplastique elastomère par rapport à un élastomère classique ? Donner un ex de thermoplastique élastomère

III (3 points) –

Les polymères semi cristallins sont souvent utilisés comme matériau pour des objets dont le taux de déformation plastique est important avant rupture

- Représenter une courbe théorique contrainte/ déformation uniaxiale pour un polymère semi-cristallin

- Quels types de liaison sont présents dans ce polymère. Dessiner une structure semi cristalline

- Une des propriétés de ce polymère est de pouvoir stabiliser une grande déformation plastique avant rupture. Expliquer cette propriété en expliquant les changements de microstructure au cours de la déformation

IV (5 points) –

Représenter sur un même graphique l'allure de la courbe du module d'élasticité en fonction de la température pour les 5 polymères suivants:

- Un polystyrène atactique non réticulé (at-PS) de masse molaire 500g/mol

- Un polystyrène atactique non réticulé (at-PS) de masse molaire 200000g/mol (Tg =100 ° C)

- Un polystyrène atactique non réticulé (at-PS) de masse molaire 1000000g/mol ayant une Température d'écoulement de 220 ° C

- Un polystyrène atactique  réticulé stable thermiquement jusqu'à 300° C

- Un polystyrène isotactique non réticulé (is-PS) refroidi lentement depuis l'état fondu de masse molaire 1000000 g/mol (Tm=240° C)

Vous préciserez le type de structure pour chaque polymère

V (5 points) –

Un élément de Voigt est constitué d’un ressort de constante E= 1 GPa et d’un amortisseur  de constante =1013 Pa s. Cet élément est soumis au cycle de contraintes suivant . Il n’y a  pas de déformation à l’instant initial.

- Calculer la déformation à t=20 heures

- Calculer tan pour un élément de voigt ayant subi une déformation sinusoïdale sin(t) .On rappellera que la contrainte résultante pour un matériau viscoélastique est déphasée de et est de la forme sin (t + 

VI (1point) –

Estimer la viscosité d’un polystyrène à 140° C en utilisant l’équation WLF et sachant que sa viscosité à 130° C vaut 10 KPa s :

Données Polymère

Mn= NiMi /  Ni

Mw= wiMi /  wi

| matériau | Tg (° C) | TF (° C) | E (GPa) | Résistance Traction MPa | Allongement Rupture (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LDPE | -110 | 115 | 0.17-0.28 | 8.3-31.4 | 100-650 |
| PTFE | -97 | 327 | 0.40-0.55 | 20.7-34.5 | 200-400 |
| HDPE | -90 | 137 | 1.06-1.09 | 22.1-31 | 10-1200 |
| PP | -18 | 175 | 1.14-1.55 | 31-41.4 | 10-600 |
| PA 6,6 | 57 | 265 | 1.58-3.80 | 75.9-94.5 | 15-300 |
| PET | 69 | 265 | 2.8-4.1 | 48.3-72.4 | 30-300 |
| PVC | 87 | 212 | 2.4-4.12.2 | 40.7-51.7 | 40-80 |
| PS | 100 | 240 | 2.28-3.28 | 35.9-51.7 | 1.2-2.5 |
| PC | 150 | 265 | 2.38 | 62.8-72.4 | 110-150 |

# Text boxes

15

10

t (heures)



0.03 E

0.01 E