SUJET de FINAL du 17 janvier 2017

Exercice N°1 : (6 pts)

Un industriel s’équipe du procédé de fusion sélective par faisceau d’électrons (EBM), il fait appel à un laboratoire d’expertise afin de l’aider.

- A l’aide de schémas simples, décrivez de manière succincte les caractéristiques du procédé EBM et de la source énergétique utilisée. Quels sont les avantages et les inconvénients ?

- Pour commencer son activité, il réalise des éprouvettes en alliage Ti-48Al-2Cr-2Nb orientées de trois façons différentes avec la microstructure associée.

  - Que constatez-vous au niveau microstructure ?

  - Quelle est la différence avec le procédé SLM ?

  - Pourquoi ces résultats au niveau des propriétés mécaniques ?

Les microstructures sont les suivantes :

Les résultats des propriétés mécaniques sont présentés ci-dessous :

(a) Essais de traction sur le matériau brut de fabrication pour les différentes orientations et à différentes températures. RT : « Room Temperature » : température ambiante.

(b) Limite conventionnelle d’élasticité (Re0,2)

(c) Allongement à la traction, ductilité (A%)

(d) et (e) : Variation de la limite conventionnelle d’élasticité et de la ductilité en fonction de la température et de l’angle de construction.

Exercice N°2 : (4pts)

Suite à l’étude faite à l’exercice N°1, cet industriel consulte plusieurs fournisseurs qui lui envoient des échantillons de poudres d’alliage de Titane de type Ti-48Al-2Cr-2Nb.

Avant d’utiliser cette poudre, il fait appel à vous afin de caractériser la poudre afin de recenser le ou les lots de poudre les mieux adapté(s) au procédé EBM.

Un rapport de synthèse des résultats sous forme de tableau comprenant toutes les caractéristiques (taille, procédé d’atomisation, …) de ces lots reçus est donc demandé.

LOT 01

LOT 02

LOT 03

LOT 04

LOT 05

Exercice N°3 : (6pts)

Soit les captures d’écran d’une CAO d’une pédale d’un actionneur.

| A | B | C |
| --- | --- | --- |

| C | D | E |
| --- | --- | --- |

Remettez dans l’ordre les différentes étapes en précisant les actions faites sur cette pièce au niveau conception.

Exercice N°4 : (4 pts)

- En une ligne, pourquoi faire de l’optimisation topologique sur des pièces pour la FA ?

- Pourquoi avec le procédé EBM les supports sont moins nombreux que pour le procédé SLM ?

- En quelques lignes donner les deux grandes raisons d’appliquer la normalisation.