MEDIAN MA81

Documents et calculatrices non autorisées

Cours

1)	2 pts

Tracer dans un repère orthonormé la direction [20-1] et le plan (30-2)

2)	4 pts

Expliquer le principe de détermination du paramètre de maille d’un alliage interstitiel CC pour lequel seuls les sites octaédriques seraient occupés

4)	5 pts

Décrire les principales étapes de la solidification d’un alliage eutectique dans des conditions d’équilibre thermodynamique.

Exercices

5)	3 pts

Calculer la densité atomique du plan (111) d’un cristal CFC

6)	6 pts

Lors de sa solidification, un alliage binaire de composition 40% B subit, à une température T0, la transformation :

L (90% B) +  (10% B) (  (50% B)	.

Déterminer la nature, le nombre, la proportion et la composition des phases en présence à T0+ et à T0-.