MC 42 		 21/06/2010		 8h00 – 10h00

- Donner les principales émissions caractéristiques suite aux interactions électrons-matière dans un microscope électronique à balayage. Quelles sont les principales informations accessibles?

- Quels sont les deux paramètres de réglage d’un microscope électronique à balayage permettant de changer la résolution et le rapport signal/bruit ?

- Quel est le contraste exploité en microscopie électronique en transmission ?

- Le diagramme Fe-C est donné ci-dessous. La ferrite et l’austénite cristallisent dans le système cubique. La longueur d’onde du faisceau primaire est de 1.788 Angstrom.

  - Indexer les diagrammes de diffraction des rayons X (A et B).

  - En déduire le réseau de Bravais et le paramètre de maille relatifs à chaque diagramme.

  - Identifier les phases en question.

- la figure suivante représente des clichés de diffraction des électrons de cristaux CFC et CC.

  - Donner l’indexation de ces clichés

  - Que représente l’axe de zone.

  - Retrouver l’axe de zone pour chaque cliché

# Text boxes

2 Theta

52.51

77.19

99.57

123.55

2 Theta

51.1

59.9

89.3

111.3

119.3

A

B