# R. Herbach                                               final MQ 51                                             15 01 2007

### Durée 2 heures, documents autorisés

Partie A : tenue d’un réservoir fissuré sollicité en fatigue cyclique (sur 4 points).

Le matériau de construction d’un réservoir est un acier 16 MND 5 dont les caractéristiques de fissuration ont été mesurées à 300°C et conduisent à la loi de Paris suivante :

dadN=5,781.10−8ΔK2,309 où dadN est en mm/cycle et ΔK en MPam

On considère qu’il existe dès la construction des fissures semi-circulaires de plus grande longueur 2a0 et de profondeura0=1 mm, voir la figure 1. On suppose qu’il en existe au moins une dans l’orientation la plus défavorable. Les autres caractéristiques du réservoir sont : rayon moyen de la virole R = 0,5 m, épaisseur de la tôle e = 1 cm, température de service 300°C. On rappelle que KI=2σapour des fissures semi-circulaires.

A1) Calculer σθθ pour une pression effective p = 80 bars (1 bar = 105 Pa). En déduire le nombre maximum de cycles marche/arrêt, de p = 0 à  p = 80 bars, que peut supporter ce réservoir.

A2) Compte tenu de pour l’acier 16 MND 5, y aura-t-il fuite avant rupture ?

Partie B : contraintes en pointe de fissure en mode II (sur 16 points).

On étudie la répartition des contraintes à proximité de la pointe d’une fissure sollicitée en cisaillement plan, mode II, en déformations planes selon la géométrie précisée figure 2. On rappelle que dans ce cas :

σzz=ν(σxx+σyy).

B1) D’après le calcul des contraintes adimensionnelles pour  = /4, et pour ν=0,25 :

- représenter les contraintes sur un petit élément de matière, en prenant des facettes de normales appartenant au planex,ey,

- tracer les trois cercles de Möhr,

- calculer et représenter les contraintes principales sur un petit élément de matière, dans le même plan que pour la question a). On rappelle que l’on pose classiquement σI≥σII≥σIII. Donner l’orientation  d’une direction principale par rapport à ey.

B2) En utilisant la définition de la scission octaédrale :

τ=13(σ11−σ22)2+(σ22−σ33)2+(σ33−σ11)2+6(σ122+σ232+σ312)1/2

- en déduire l’écriture de la scission octaédrale adimensionnelle pour le cas étudié,

- en déduire l’écriture du critère de Von Misès lorsque f = 0, avec k limite d’élasticité en traction simple.

- représenter rad en fonction de θ sur le document figurant en annexe, en prenant pour rayon adimensionnel :

rad=rR0  avec R0=KII22πk2

d) comparer le contour plastique obtenu (mode II, déformations planes) avec celui donné par la figure 3.20 p.17 du polycopié de cours et commenter.

Remarque : pour la question B2a) les identités suivantes sont utiles :

sin(a−b)=sinacosb−cosasinb et sin2A=2sinAcosA.