R. HERBACH                               MQ51 EXAMEN FINAL                               le 21.01.2009

Durée 2 heures, notes de cours et de TD autorisées

PARTIE A : FISSURATION PROGRESSIVE.

On étudie la répartition des contraintes puis la propagation d’une fissure en contraintes planes selon la géométrie précisée Figure 1. Les composantes de la contrainte sont données en coordonnées polaires (er,eθ) par :

σrr=KI2πr145cosθ2−cos3θ2

σθθ=KI2πr143cosθ2+cos3θ2

σrθ=KI2πr14sinθ2+sin3θ2

A1) Calculer des contraintes adimensionnelles en coordonnées polaires pour  = 2/3 puis:

- représenter ces contraintes sur un petit élément de matière,

- en déduire le tracé des cercles de Möhr,

- calculer et représenter les contraintes principales sur un petit élément de matière, en donnant l’orientation  d’une direction principale par rapport à er,

- écrire le représentant matriciel deσdans le repère de départ et dans le repère principal,

- même question pourσ(réponse en partie sous forme littérale).

A2) En utilisant le résultat suivant pour la scission octaédrale adimensionnelle (mode I, contraintes planes) :

τad=23cosθ21+3sin2θ2

- réécrire l’expression dimensionnée,

- en déduire l’écriture du critère de Von Misès lorsque f = 0,

- pour ce dernier cas, représenter rad en fonction de θ à l’aide du document annexe, en prenant pour rayon adimensionnel :

rad=rR0 avec R0=KI22πk2

PARTIE B : loi de PARIS.

On étudie la courbe de fissuration par fatigue d’un acier à haute résistance type 40 CD 3 dont les caractéristiques en fatigue ont fait l’objet de mesures (facteur de charge R = 0, température 20°C) cf. la Figure 2 donnée en annexe.

B1) Déterminer graphiquement les constantes intervenant dans la loi de Paris dans le cas de l’essai dans l’air, en prenant soin de bien préciser les unités à utiliser.

B2) On prend alorsKIc=20MPam et a0=14ac, en déduire le nombre de cycles à rupture pour la géométrie donnée Figure 1 si σy∞varie cycliquement de 0 à 150 MPa.