# TE 51                                                                                                            PRINTEMPS 2012

Sollicitations thermomécaniques

et matériaux spécifiques

EXAMEN FINAL

(Durée : 2 heures, documents non autorisés)

Barème approximatif :  Partie A : 6 points ; Partie B : 6 points. Partie C : 8 points

Chaque partie est à rédiger sur feuille séparée

PARTIE A (6 points)

La porosité apparente d’une brique est le rapport entre le volume des pores interconnectés (ce volume peut être comblé par un fluide) et le volume extérieur de la pièce considérée. Pour une application dans un procédé particulier, vous avez le choix entre deux briques (A et B) de silice (SiO2), de même composition provenant de deux fabricants différents. Ayant à votre disposition une éprouvette de chacun de ces matériaux, vous avez mesuré (par immersion) la masse d’eau absorbée. Les résultats des mesures se trouvent dans le tableau ci-dessous.

| Matériau | Dimensions (cm) | Masse d’eau absorbée (Kg) |
| --- | --- | --- |
| Brique A | x = 4 | y = 6 | z = 17 | 0,095 |
| Brique B | x = 7 | y = 9 | z = 19 | 0,322 |

1 - En supposant qu’à la fabrication les deux briques sont frittées à la même température, laquelle a été frittée à la plus haute pression ? (2 points)

2 – Vous désirez acheter ce genre de brique pour une isolation thermique. Lequel des deux fabricants choisirez-vous et pourquoi (expliquez brièvement) ? (2 points)

3 – Si vous utilisez ce genre de briques pour monter une paroi d’isolation, quel(s) compromis devriez vous faire entre les différentes propriétés des briques ?  (2 points)

PARTIE 2 (6 points)

Etablir le diagramme de stabilité thermodynamique du système Cu-O-S à 550 °C d’après les données suivantes :

| Réactions de formation | Energies libres à 550 °C (cal/mol) |
| --- | --- |
| 2Cu + 1/2O2 ( Cu2O | -25600 |
| Cu + 1/2O2 ( CuO | -19350 |
| 2Cu + 1/2S2 ( Cu2S | -25400 |
| Cu + 1/2S2 ( CuS | -12900 |

En déduire le domaine de protection.